Montage 29 Matériaux semi conducteurs

- Variation de la résistance avec la température. Détermination expérimentale du gap avec la loi . Il faut utiliser une thermistance, c'est-à-dire un semi conducteur intrinsèque.

- Résistivité. On mesure la résistance et on en déduit la résistivité nominale à T ambiante.

- Effet Hall: détermination du type de dopage et de la concentration en impuretés, sachant qu'un atome donne un porteur.

- Absorption fondamentale d'un semi conducteur. On détermine ainsi le seuil d'absorption, et ainsi le gap du matériau (intrinsèque). On utilise un monochromateur.

- Photoconductivité: mise en évidence en non linéarité.

- Eventuellement mesure de .